# 2025 年度品質數據及客戶投訴記錄

統計期間：2025-01-01 至 2025-12-31 編製部門：品質部、銷售及客戶服務部 負責人：品質部主管 張永樂、銷售及客戶服務部主管 高美玲 編製日期：2026 年 1 月

## 一、品質指標

| 指標 | 2024 年 | 2025 年 | 目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出貨不良率（ppm） | 46 | 38 | ≤ 50 |
| 因安全與健康理由須回收的產品百分比 | 0% | 0% | 0% |
| 客戶投訴數目 | 12 | 9 | ≤ 12 |
| 投訴處理完成率 | 100% | 100% | 100% |
| 投訴平均關閉天數 | 7.8 | 6.4 | ≤ 10 |
| 客戶滿意度（滿分 100） | 90 | 92 | ≥ 90 |

## 二、產品回收（守則 B6.1）

2025 年已售或已運送產品中，無因安全與健康理由而須回收的產品；亦無客戶因產品安全問題發出的召回通知。

## 三、客戶投訴明細（守則 B6.2）

| 序號 | 月份 | 類別 | 內容 | 處理 | 關閉天數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 月 | 品質 | 連接器端子鍍層局部發黑 | 外協電鍍供應商鈍化工序參數偏差；供應商整改並加嚴進料檢驗 | 8 |
| 2 | 2 月 | 交付 | 春節前訂單延遲 3 天 | 排產計劃調整，增加關鍵物料安全庫存 | 4 |
| 3 | 3 月 | 品質 | 屏蔽罩尺寸超差 | 模具磨損，更換沖頭並縮短保養週期 | 9 |
| 4 | 5 月 | 品質 | 沖壓件表面壓痕 | 模具內異物；增加模具清潔頻次及在線檢測靈敏度 | 6 |
| 5 | 6 月 | 包裝 | 膠盤破損導致產品混料 | 更換膠盤供應商規格並增加外箱緩衝 | 5 |
| 6 | 7 月 | 品質 | 高壓連接器插拔力偏低 | 彈片材料批次硬度偏低；供應商換批並加嚴進料硬度抽檢 | 10 |
| 7 | 9 月 | 品質 | 組裝模組螺絲漏裝 | 組裝工位防呆治具失效；修復治具並增加影像檢測 | 5 |
| 8 | 10 月 | 交付 | 出貨數量與訂單不符 | 出貨系統數量核對規則修訂 | 3 |
| 9 | 12 月 | 品質 | 端子鍍層厚度不足 | 外協電鍍供應商電流密度設定錯誤；供應商整改並列入 2026 年審核 | 8 |

核對：9 宗，其中品質 6 宗、交付 2 宗、包裝 1 宗；全部於期內關閉，平均關閉天數 (8+4+9+6+5+10+5+3+8) ÷ 9 = 6.4 天。三宗涉及外協電鍍供應商，已納入 2026 年供應商審核重點。

## 四、客戶滿意度

2025 年 12 月向 74 家活躍客戶發出調查，回收 61 份，綜合滿意度 92 分（2024 年 90 分）。客戶對品質穩定性及技術支援評價較高，對新產品開發週期及交付彈性提出改善期望。

## 五、廣告、標籤及知識產權

2025 年無涉及廣告、產品標籤或產品資料的投訴、糾紛或監管查詢；無知識產權糾紛。