# 2025年度质量数据统计表

编制部门 质量部
编制人 郑洲（质量部部长）
编制日期 2026-01-20
报告期 2025-01-01 至 2025-12-31

## 概览

| 指标 | 数值 | 目标值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来料合格率（%） | 98.6% | ≥98% | 100.4% |
| 过程不良率（%） | 0.88% | ≤1.2% | 126.5% |
| 出货批次合格率（%） | 99.2% | ≥99% | 100.2% |
| 客户退货率（%） | 0.12% | ≤0.5% | 125.0% |
| 产品召回 | 0 件 | 0 件 | 100% |
| 客户投诉件数 | 6 件 | ≤8 件 | 125% |
| 一次性通过率（%） | 97.3% | ≥96% | 101.4% |

## 第一章 月度质量数据

### 月度来料检验合格率

| 月份 | 来料检验数（批） | 合格批次 | 合格率（%） | 主要不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 24 | 24 | 100.0% | — |
| 2 月 | 22 | 21 | 95.5% | 尺寸超差（来自 A 供应商精镍原料） |
| 3 月 | 26 | 25 | 96.2% | 盐雾试验不合格（某电镀液供应商浓度低） |
| 4 月 | 28 | 28 | 100.0% | — |
| 5 月 | 25 | 24 | 96.0% | 焊接材料含杂质（来自 B 供应商焊丝） |
| 6 月 | 23 | 23 | 100.0% | — |
| 7 月 | 27 | 27 | 100.0% | — |
| 8 月 | 24 | 24 | 100.0% | — |
| 9 月 | 26 | 25 | 96.2% | 包装材料受潮（纸板回潮） |
| 10 月 | 29 | 29 | 100.0% | — |
| 11 月 | 28 | 27 | 96.4% | 塑胶粒子颜色偏差（来自 C 供应商） |
| 12 月 | 26 | 26 | 100.0% | — |
| 年合计 | 288 | 283 | 98.3% | — |

说明：来料不合格主要集中在上半年（2-5 月），因春节后供应商复工与质量波动。采购部随后加强了来料检验频次与供应商沟通，下半年质量明显改善（合格率 100%）。不合格品处理率 100%，均已返货或折价处理。

### 月度过程不良率（生产阶段）

| 月份 | 投入产品数（万件） | 过程检出不良（件） | 不良率（%） | 主要缺陷项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 18.4 | 1,620 | 0.88% | 冲压毛刺、焊接虚焊 |
| 2 月 | 16.2 | 1,450 | 0.89% | 焊接虚焊、电镀层厚度不足 |
| 3 月 | 19.8 | 1,950 | 0.99% | 冲压毛刺、表面划伤 |
| 4 月 | 20.1 | 1,770 | 0.88% | 焊接虚焊、尺寸超差 |
| 5 月 | 21.5 | 1,850 | 0.86% | 冲压毛刺、缺陷返工 |
| 6 月 | 19.3 | 1,640 | 0.85% | 焊接虚焊、表面缺陷 |
| 7 月 | 22.6 | 1,880 | 0.83% | 冲压毛刺 |
| 8 月 | 20.8 | 1,730 | 0.83% | 焊接虚焊、表面笔画 |
| 9 月 | 21.4 | 1,850 | 0.86% | 表面缺陷、包装损伤 |
| 10 月 | 23.1 | 1,980 | 0.86% | 冲压毛刺、焊接虚焊 |
| 11 月 | 22.9 | 2,050 | 0.89% | 焊接虚焊、尺寸超差 |
| 12 月 | 20.3 | 1,750 | 0.86% | 冲压毛刺、焊接虚焊 |
| 年合计 | 246.4 | 21,770 | 0.88% | — |

说明：过程不良率全年保持稳定在 0.83%-0.99% 范围内，平均 0.88%，远低于目标 1.2%。过程不良的主要项为冲压毛刺与焊接虚焊，两者占不良总数的 60% 以上。7-10 月为不良率最低期，得益于 2-6 月的工艺改进措施的有效执行。

### 月度出货批次合格率

| 月份 | 出货批次（批） | 合格批次 | 合格率（%） | 退货或投诉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 18 | 18 | 100.0% | 无 |
| 2 月 | 16 | 15 | 93.8% | 1 件投诉（CS-2025-001） |
| 3 月 | 20 | 19 | 95.0% | 1 件投诉（CS-2025-002） |
| 4 月 | 19 | 19 | 100.0% | 无 |
| 5 月 | 21 | 20 | 95.2% | 1 件投诉（CS-2025-003） |
| 6 月 | 18 | 18 | 100.0% | 无 |
| 7 月 | 22 | 21 | 95.5% | 1 件投诉（CS-2025-004） |
| 8 月 | 20 | 20 | 100.0% | 无 |
| 9 月 | 21 | 21 | 100.0% | 无 |
| 10 月 | 23 | 23 | 100.0% | 无 |
| 11 月 | 22 | 21 | 95.5% | 1 件投诉（CS-2025-006） |
| 12 月 | 20 | 20 | 100.0% | 无 |
| 年合计 | 240 | 235 | 97.9% | 6 件 |

说明：出货批次合格率年均 97.9%，略低于 99% 目标但仍在可接受范围。6 件客户投诉分别对应投诉记录表中的 CS-2025-001/002/003/004/006（CS-2025-005 属于 C 级轻微投诉，不直接影响批次判定）。注意 7 月有 1 件涉及焊接裂纹的 A 级投诉，该投诉虽导致该批次整体评价下降，但通过紧急返工最终得到解决。

### 月度客户退货率

| 月份 | 交付产品数（万件） | 退货件数 | 退货率（%） | 退货原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 18.4 | 18 | 0.10% | 包装破损 |
| 2 月 | 16.2 | 20 | 0.12% | 接触阻值异常（与 CS-2025-001 相关） |
| 3 月 | 19.8 | 15 | 0.08% | 包装破损 |
| 4 月 | 20.1 | 22 | 0.11% | 包装破损、运输损伤 |
| 5 月 | 21.5 | 20 | 0.09% | 交付延迟导致的取消部分订单 |
| 6 月 | 19.3 | 18 | 0.09% | 包装破损 |
| 7 月 | 22.6 | 35 | 0.15% | 焊接裂纹（与 CS-2025-004 相关） |
| 8 月 | 20.8 | 16 | 0.08% | 包装破损、运输损伤 |
| 9 月 | 21.4 | 18 | 0.08% | 包装破损 |
| 10 月 | 23.1 | 25 | 0.11% | 运输损伤 |
| 11 月 | 22.9 | 32 | 0.14% | 包装卫生问题（与 CS-2025-006 相关） |
| 12 月 | 20.3 | 15 | 0.07% | 包装破损 |
| 年合计 | 246.4 | 294 | 0.12% | — |

说明：全年客户退货率平均 0.12%，显著低于 0.5% 的目标。退货原因主要为运输/包装相关问题（占 55%）与产品质量问题（占 45%）。7 月与 11 月的退货率略高，分别对应 A 级投诉（焊接裂纹）与 B 级投诉（包装卫生）的处理期间。

## 第二章 产品线质量数据

### 高速连接器产品线

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 年投入产量 | 95.2 万件 | 占全公司产量 38.6% |
| 来料合格率 | 99.1% | 高于公司平均（98.3%） |
| 过程不良率 | 0.86% | 与公司平均相近 |
| 出货合格率 | 98.5% | 略低于公司平均（99.2%），涉及 2 件投诉 |
| 客户投诉件数 | 3 | CS-2025-001（接触阻值）/ CS-2025-003（交付延迟）/ CS-2025-005（标签印刷） |
| 退货率 | 0.15% | 略高于公司平均（0.12%） |
| 产品召回 | 0 | — |

改进措施： - 接触阻值稳定性：加强电镀工序的浓度与温度监控（2025-02 月后，相关指标偏差降至 ±3%） - 标签印刷质量：调整印刷机参数，增加清晰度检验（2025-09 月后，标签合格率 100%）

### 精密冲压端子产品线

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 年投入产量 | 128.7 万件 | 占全公司产量 52.2% |
| 来料合格率 | 98.4% | 与公司平均相近 |
| 过程不良率 | 0.91% | 略高于公司平均（0.88%），主要缺陷为毛刺 |
| 出货合格率 | 99.3% | 高于公司平均（99.2%） |
| 客户投诉件数 | 2 | CS-2025-002（外观毛刺）/ CS-2025-006（包装卫生） |
| 退货率 | 0.10% | 低于公司平均（0.12%） |
| 产品召回 | 0 | — |

改进措施： - 冲压毛刺控制：缩短模具维保周期至 2 个月，调整去毛刺工艺参数（2025-03 月后，毛刺不良率降至 0.35%） - 包装卫生管理：强化 5S 现场管理，增加包装前卫生检查（2025-11 月后，相关问题消除）

### 结构件产品线

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 年投入产量 | 22.5 万件 | 占全公司产量 9.2% |
| 来料合格率 | 97.8% | 略低于公司平均（98.3%） |
| 过程不良率 | 0.83% | 低于公司平均（0.88%） |
| 出货合格率 | 99.5% | 高于公司平均（99.2%） |
| 客户投诉件数 | 1 | CS-2025-004（焊接裂纹） |
| 退货率 | 0.08% | 低于公司平均（0.12%） |
| 产品召回 | 0 | — |

改进措施： - 焊接质量稳定性：升级焊接参数监控（从不定期改为每班两次），增加焊接设备的季度校准周期（2025-07 月后，焊接不良率保持在 0.25% 以下）；计划 2026 年初完成焊接设备升级

## 第三章 不合格品统计

### 不合格品来源分布

| 来源 | 不合格品件数 | 占比 | 主要原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来料不合格 | 512 | 2.1% | 原料质量波动、供应商工艺偏差 |
| 过程不合格（检出） | 21,770 | 89.6% | 工序缺陷、设备/模具磨损、操作失误 |
| 出货不合格（检出） | 1,960 | 8.1% | 出货前检验发现的缺陷 |
| 客户反馈（已流出） | 294 | 1.2% | 已交付客户的产品（退货或投诉关联） |
| 合计 | 24,536 | 100% | — |

分析：绝大多数不合格品（89.6%）在过程中被检出与隔离，客户流出率仅 1.2%（294 件），这表明质量防线有效。来料不合格占 2.1%，需继续加强供应商管理。

### 不合格品处理方式分布

| 处理方式 | 件数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 返工并重新检验 | 18,240 | 74.3% |
| 折价或按降级品销售 | 3,500 | 14.3% |
| 报废或销毁 | 2,296 | 9.4% |
| 与供应商协议消化 | 500 | 2.0% |
| 合计 | 24,536 | 100% |

说明：绝大多数不合格品通过返工得以利用（74.3%），既降低了浪费，也保证了产品最终出货质量。少量无法返工的产品被按规定销毁或作为降级品处理。

### 月度不合格品隔离与处理时间

| 月份 | 隔离不合格品（件） | 完成处理（件） | 平均处理周期（天） | 库存积压（件）* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 1,865 | 1,820 | 3.2 | 45 |
| 2 月 | 2,050 | 2,000 | 3.5 | 95 |
| 3 月 | 2,120 | 2,080 | 3.7 | 135 |
| 4 月 | 1,950 | 2,010 | 3.1 | 75 |
| 5 月 | 2,100 | 2,090 | 3.4 | 85 |
| 6 月 | 1,900 | 1,940 | 3.0 | 45 |
| 7 月 | 2,200 | 2,150 | 3.8 | 95 |
| 8 月 | 1,980 | 2,010 | 3.2 | 65 |
| 9 月 | 2,050 | 2,060 | 3.1 | 55 |
| 10 月 | 2,150 | 2,140 | 3.3 | 65 |
| 11 月 | 2,280 | 2,200 | 3.6 | 145 |
| 12 月 | 1,950 | 1,980 | 3.0 | 115 |
| 年合计 | 24,645 | 24,480 | 3.3 天 | **— |

*库存积压：月末仍在处理中的不合格品

说明：平均不合格品处理周期为 3.3 天，基本符合规程要求（一般为 2-5 个工作日）。3 月与 11 月的积压略高，分别对应盐雾试验检测延迟与焊接产品返工高峰，但最终均在月内完成处理。

## 第四章 关键设备与计量管理

### 检测设备维护与校准

| 设备名称 | 台数 | 使用时间 | 校准周期 | 2025 年校准次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 游标卡尺 | 12 | 来料/过程/出货 | 每年 1 次 | 12 次 |
| 数显卡尺 | 8 | 来料/过程/出货 | 每年 1 次 | 8 次 |
| 电子测厚仪 | 6 | 来料/过程 | 每年 1 次 | 6 次 |
| 盐雾试验箱 | 2 | 来料检验 | 每半年 1 次 | 4 次 |
| 插拔寿命测试机 | 2 | 可靠性检验 | 每季度 1 次 | 8 次 |
| 焊接强度拉力测试机 | 1 | 可靠性检验 | 每季度 1 次 | 4 次 |
| 显微镜（光学） | 2 | 缺陷分析 | 每年 1 次 | 2 次 |
| 合计 | 33 | — | — | 44 次 |

说明：2025 年所有检测设备的校准均按规程要求执行，100% 符合。校准机构均为江苏省计量检定院（具资质）。所有校准证书存档保存。

### 计量溯源与人员认证

| 项目 | 2025 年情况 |
| --- | --- |
| 量具溯源检定 | 所有涉及产品检验的量具（卡尺、测厚仪等）均按年进行溯源检定，检定有效期 100% 符合 |
| 检验人员资质 | 质量部 18 名检验人员中，14 人通过了国家级或行业级检验员认证；4 人为实习检验员，在持证检验员指导下工作 |
| 特殊检验培训 | 盐雾试验操作员（3 人）、插拔寿命测试操作员（2 人）均参加了制造商提供的设备操作培训（2025 年 5 月与 10 月） |

## 第五章 质量意识与培训

### 质量培训执行情况

| 培训类型 | 计划场次 | 实际场次 | 参训人数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新员工质量意识培训 | 12 | 13 | 142 | 108% |
| 检验人员专业技能培训 | 4 | 4 | 18 | 100% |
| 生产班组长质量管理培训 | 4 | 4 | 24 | 100% |
| 工艺工程师工艺规范与改进培训 | 2 | 2 | 12 | 100% |
| 5S 卫生管理再培训（11 月针对性加强） | 1 | 2 | 68 | 200% |
| 合计 | 23 | 25 | 264 | 109% |

说明：质量培训实际完成情况优于计划，特别是 11 月针对包装卫生问题的补充培训（2 场）取得显著效果，后续相关问题消除。

### 质量文化指标

| 指标 | 2025 年数值 | 2024 年数值 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工质量建议数量 | 38 | 28 | +35.7% |
| 班组长参与不合格品分析人次 | 156 | 124 | +25.8% |
| 重大质量问题改进项目数 | 7 | 5 | +40% |
| 质量事故（严重失误）件数 | 0 | 1 | -100% |

## 第六章 认证与体系保持

### 质量管理体系认证维持

| 认证 | 证书编号 | 首次取得 | 当前有效期 | 2025 年审计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 9001:2015 | SY-QMS-2023-0418 | 2010 | 2023-06 ~ 2026-06 | 无不符合项 |
| IATF 16949:2016 | SY-IATF-2023-0129 | 2019 | 2023-09 ~ 2026-09 | 无不符合项 |

2025 年内部审计（第四季度）： - 审计范围：质量管理体系全流程，包含来料检验、首件确认、过程巡检、出货检验、不合格品处理 - 审计发现： - 2 项观察项（非不符合）：工艺参数记录的完整性有改进空间（已在 2025 年 12 月完成改进）；盐雾试验记录的样品保存时间建议延长（已采纳） - 0 项不符合项 - 改进措施均已实施并验证

## 第七章 质量成本分析（新增）

### 2025 年质量成本分析

| 成本项 | 金额（万元） | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预防成本 | 145 | 18.2% | 包括人员、培训、设备校准、改进项目 |
| 鉴定成本 | 268 | 33.6% | 包括检测设备、检验人员、测试消耗材料 |
| 失败成本 | 385 | 48.2% | 包括返工、报废、退货处理、客户补偿 |
| 其中内部失败 | 256 | 32.1% | 返工、报废、隔离管理 |
| 其中外部失败 | 129 | 16.2% | 客户投诉处理、退货、客户补偿（约 45 万元）、召回（0） |
| 合计质量成本 | 798 | 100% | 占年销售额的 2.8%（2025 年销售额约 2.85 亿元） |

成本趋势：2025 年质量成本较 2024 年下降 8.3%（2024 年为 869 万元，占销售额 3.1%），主要原因为投诉与退货率的下降。预防与鉴定成本虽有增加（员工培训、工艺改进等），但通过降低失败成本得到了回报。

### 质量成本效益分析

| 项 | 2024 年 | 2025 年 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量成本 | 869 万元 | 798 万元 | 下降 8.3% |
| 客户投诉相关成本 | 45 万元 | 32 万元 | 下降 28.9%* |
| 产品召回成本 | 0 | 0 | 保持 |
| 销售额 | 2.74 亿元 | 2.85 亿元 | 增长 4.0% |
| 质量成本率 | 3.1% | 2.8% | 下降 0.3pp |

*客户投诉相关成本主要包括客户补偿、产品更换运费等（不含人工投入成本）

## 第八章 2026 年质量目标与改进计划

### 2026 年质量目标

| 指标 | 2025 年实绩 | 2026 年目标 | 提升要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来料合格率 | 98.6% | ≥99.2% | 与杰出供应商对标 |
| 过程不良率 | 0.88% | ≤0.70% | 进一步优化工艺 |
| 出货合格率 | 99.2% | ≥99.5% | 近零缺陷目标 |
| 客户退货率 | 0.12% | ≤0.08% | 持续改进 |
| 客户投诉件数 | 6 件 | ≤4 件 | 33% 降幅 |
| 产品召回 | 0 | 0 | 保持零召回 |

### 重点改进项目

- 焊接工序设备升级（Q1 2026）

  - 目标：提升焊接精度与参数稳定性，降低虚焊不良率

  - 预期效果：焊接不良率降至 0.15% 以下

  - 投资：约 120 万元

- 电镀工序自动化改造（Q2-Q3 2026）

  - 目标：减少人为工艺偏差，提升镀层厚度均一性

  - 预期效果：电镀不良率降至 0.10% 以下

  - 投资：约 200 万元

- 供应商质量合作提升（全年）

  - 与重点供应商建立季度质量评审机制

  - 目标：来料合格率达到 99% 以上

  - 改进措施：供应商现场审计、技术支持、共同改进项目

- 质量数字化管理系统建设（Q2 2026）

  - 目标：建立实时质量数据采集与分析系统

  - 功能：过程参数监控、不合格品追溯、质量成本动态统计

  - 预期收益：决策周期缩短、问题发现更早

- 客户满意度专项调查（Q2 2026）

  - 范围：覆盖活跃客户的 50% 以上

  - 内容：产品质量、交付表现、服务态度

  - 用途：识别隐性改进机会

## 附录：质量指标术语定义

- 来料合格率：来料检验合格批次数 / 来料检验总批次数

- 过程不良率：过程检出不良件数 / 总投入产品件数

- 出货合格率：出货检验合格批次数 / 出货检验总批次数

- 客户退货率：退货件数 / 该月交付产品数

- 一次性通过率：无需返工直接合格的件数 / 总件数

- 产品召回：由于产品安全或重大缺陷而启动的批量回收

- 质量成本：为保证产品质量而产生的所有成本，包括预防、鉴定、失败三大类

文件签发

| 审议 | 日期 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 质量部部长（郑洲） | 2026-01-20 | （签名） |
| 生产副总经理（周敏） | 2026-01-20 | （签名） |
| 总经理（陆勤） | 2026-01-20 | （签名） |